# Паспорт №

## ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ

ПЖ-1

ТУ 20.30.22-012-25713787-2022

Партия №  1

Вид упаковки: налив

Масса нетто:  1000 кг

Дата изготовления:  октябрь 2024г.

| Наименование показателя | Норма | Установлено анализами |
| --- | --- | --- |
| 1. Цвет и внешний вид | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц | Соотв. ТУ |
| 2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более | 3,0 | 1,2 |
| 3. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,1 | 0,04 |
| 4. Число коагуляции, %, не менее | 30 | 33 |

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

Качество продукции соответствует ТУ 20.30.22-012-25713787-2022 при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Дата проведения анализа: октябрь 2024г.

Начальник производства ______________________

Начальник лаборатории _______________________

Жидкость предназначена для промывки производственного оборудования от лакокрасочных материалов –эпоксиды, полиуретаны в т.ч.